# Sistema  E-75 con  RPT

Suministro y colocación de ventanas, balconeras y puertas correderas perimetral con perfil de corte recto para nudo central, de perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Posibilidad de marco de 79 mm. en versión de 2 carriles y de 127 mm. en versión de marco de 3 carriles, con hojas  de 32 mm. Además permite una acristalamiento con galce de vidrio de 26 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5-1,6 mm.

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 20 mm. reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.

Herraje en elevable:

Incorpora herraje que permite un fácil deslizamiento de la hoja incluso en grandes pesos (hasta 160 Kg. por hoja).

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.